Приложение № 1

Спецификация на покрытие щетинистое  для нужд МАУЗ ССМП

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | значение |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| 1 | Покрытие щетинистое | Тип: |  | щетинистое покрытие | м/пог. | 90 |
|  |  | Функция: |  | противоскользящее, грязезащитное |  |  |
|  |  | Материал изготовления верхнего рабочего слоя («щетина»): |  | полиэтилен высокого давления низкой плотности |  |  |
|  |  | Материал изготовления нижнего слоя («подложка»): |  | 100% полипропилен |  |  |
|  |  | Высота ворса, мм: | не менее 12 не более 15 |  |  |  |
|  |  | Ширина рулона, мм: | не менее 900 не более 1000 |  |  |  |
|  |  | Длина рулона, м: | не менее 15 |  |  |  |
|  |  | Температурный диапазон использования покрытия °С: |  | -20 до +50 |  |  |

Начальник хозяйственной службы								С. А. Рокицкая