Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| 1 | Штукатурка | Основа |  | Гипсовая | кг | 125 |
|  |  | Назначение |  | Для внутренних работ, для потолка, для стен, под краску, под плитку |  |  |
|  |  | Фасовка, кг | Не менее 25 |  |  |  |
| 2 | Кладочная смесь | Тип вяжущего вещества: |  | Цемент | кг | 500 |
|  |  | Максимальный размер частиц, мм | Не более 0,63 |  |  |  |
|  |  | Прочность на сжатие (через 28 суток), МПА | Не менее 15 |  |  |  |
|  |  | Температура использования, °C | От не менее +5 до не более +30 |  |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | Не ниже F150 |  |  |  |
| 3 | Перчатки | Материал основы |  | х/б | пара | 200 |
|  |  | Размер |  | Универсальный |  |  |
|  |  | Тип манжеты |  | Резинка |  |  |
|  |  | Материал покрытия | ПВХ или аналог |  |  |  |
| 4 | Мешки для мусора | Материал |  | ПВД | уп. | 100 |
|  |  | Объем мешка, л | Не менее 180 |  |  |  |
|  |  | Плотность, мкм | Не менее 40 |  |  |  |
|  |  | Фасовка | Не менее 10 |  |  |  |
| 5 | Ориентированно-стружечная плита (ОСП) | Тип |  | Напольная | лист | 24 |
|  |  | Размер, мм |  | 1250*2500 |  |  |
|  |  | Толщина, мм | Не менее 8 Не более 12 |  |  |  |
| 6 | Паста известковая | Применение |  | Для наружных и внутренних работ | кг | 100 |
|  |  | Фасовка, кг | Не менее 2,5 |  |  |  |
|  |  | Состав |  | Окись кальция |  |  |
| 7 | Пробой-ушко | Покрытие |  | Цинк | шт. | 20 |
|  |  | Материал |  | Сталь |  |  |
|  |  | Толщина материала, мм | Не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Длина, см | Не менее 70 не более 75 |  |  |  |
|  |  | Ширина, см | Не менее 30 не более 40 |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия под замок, мм | Не менее 15 |  |  |  |
| 8 | Карниз Г-образный | Тип |  | Г- образный | шт. | 1 |
|  |  | Ширина, см | Не менее 80 |  |  |  |
|  |  | Длина, см | Не менее 80 |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки трубы, мм | Не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Крепление |  | Настенное |  |  |
| 9 | Замок мебельный | Материал |  | Металл | шт. | 8 |
|  |  | Тип монтажа |  | Встраиваемый |  |  |
|  |  | Комплект ключей |  | Наличие |  |  |
|  |  | Размер замка, мм. |  | 40*40 |  |  |
| 10 | Замок навесной | Материал |  | Металл | шт. | 10 |
|  |  | Тип замка |  | навесной |  |  |
|  |  | Комплект ключей |  | Наличие |  |  |
|  |  | Ширина навесного замка, мм | Не менее 70 Не более 80 |  |  |  |
|  |  | Высота навесного замка ,мм | Не менее 90 Не более 110 |  |  |  |
|  |  | Закаленная душка |  | Наличие |  |  |
|  |  | Диаметр душки, мм | Не менее 10 Не более 13 |  |  |  |