**Технические характеристики Andycar H40**

Материал резина, Max давление 10 бар, Допустимый диапазон температур от -50 до +80 °С, Min температура эксплуатации -50 °С, Длина [20 м](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/shlangi-polivochnye-20-m-11783/), Диаметр [1 1/4 дюйм](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/shlangi-polivochnye-1-1-4-11773/), Внутренний диаметр [32 мм](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/shlangi-sadovye-polivochnye-32-mm-11846/), Внешний диаметр 42 мм, Толщина стенки шланга 5 мм, Количество слоев [3 шт](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/shlangi-trehslojnye-7530/), Цвет черный, Тип армированные.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Страна происхождения | Усиление | Предел прочности | Диапазон рабочих температур окружающей среды |
| H40 | Россия | нитяная навивка + 4 продольные нити | 1,0 МПа (10 кгс/см2) | -50 … +80 °C |

Обычно в шлангах такого типа используется усиление только нитяной навивкой. Мы доработали конструкцию: в наших шлангах помимо нитяной навивки используется усиление четырьмя дополнительными продольными нитями, идущими крест-накрест.  
Благодаря этой доработке наши шланги отличаются постоянством геометрических параметров. Так же, с помощью дополнительных нитей регулируется коэффициент усадки по длине во время вулканизации резины, и шланг меньше растягивается при установке

Для перекачки под давлением неагрессивных жидкостей и газов, углекислого газа, сжатого воздуха, горячей и холодной воды. Также могут применяться для транспортировки технической воды, мытья автомобилей, ухода за городскими газонами и насаждениями и т.д. Температура рабочей жидкости до 95 °C.  
  
Материал внутреннего слоя - SBR+PE, материал внешнего слоя - SBR+PE.  
SBR - Бутадиен-стирольный каучук придает шлангу жесткость, каркасность и, в то же время, эластичность.  
PE - Полиэтилен придает шлангу дополнительную каркасность. Также, благодаря этой добавке, наши шланги при испытаниях на маслобензостойкость впитывают смесь изооктан+толуол до 12-13% по массе, а шланги других производителей до 30% по массе. Это значит, что Вы можете не беспокоиться, что компрессорное масло или другие агрессивные жидкости при попадании в шланг испортят его.  
  
.

